Москва, ш. Энтузиастов, дом 7, этаж 2

Тел.:+7 (495) 707-1312, 707-1318

http://www.mettem-ct.ru

# Холоднокатанные стоечные профили ПС С-образного сечения.

# Условные обозначения к рисунку и таблице:

Н - высота профиля, мм;

В=50 - ширина полки профиля, мм;

L=15 - ширина отбортовки, мм;

t - толщина профиля, мм;

R2 - внутренний радиус, мм;

J - осевой момент сопротивления, см4;

W - момент сопротивления, см4;

i - радиус инерции, см;

Z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ПС-60-0,7 | 60 | 0,7 | 127 | 0,997 | 8,03 | 4,59 | 2,67 | 1,55 | 2,52 | 1,90 | 2,04 | 179 |
| ПС-60-1,0 | 60 | 1,0 | 179 | 1,41 | 11,29 | 6,51 | 3,76 | 2,21 | 2,50 | 1,90 | 2,06 | 179 |
| ПС-60-1,2 | 60 | 1,2 | 211 | 1,66 | 13,42 | 7,80 | 4,47 | 2,67 | 2,49 | 1,90 | 2,08 | 176 |
| ПС-60-1,5 | 60 | 1,5 | 264 | 2,07 | 16,50 | 9,66 | 5,50 | 3,32 | 2,47 | 1,89 | 2,09 | 176 |
| ПС-60-2,0 | 60 | 2,0 | 346 | 2,72 | 21,44 | 12,87 | 7,14 | 4,50 | 2,44 | 1,89 | 2,14 | 173 |
| ПС-150-0,7 | 150 | 0,7 | 188 | 1,48 | 64,79 | 6,29 | 8,64 | 1,73 | 5,85 | 1,82 | 1,37 | 269 |
| ПС-150-1,0 | 150 | 1,0 | 269 | 2,11 | 92,00 | 8,95 | 12,27 | 2,48 | 5,84 | 1,82 | 1,39 | 269 |
| ПС-150-1,2 | 150 | 1,2 | 319 | 2,50 | 110,00 | 10,74 | 14,66 | 2,99 | 5,83 | 1,82 | 1,40 | 266 |
| ПС-150-1,5 | 150 | 1,5 | 399 | 3,13 | 136,55 | 13,32 | 18,20 | 3,72 | 5,81 | 1,81 | 1,42 | 266 |
| ПС-150-2,0 | 150 | 2,0 | 526 | 4,13 | 180,83 | 17,87 | 24,11 | 5,04 | 5,78 | 1,82 | 1,46 | 263 |
| ПС-175-0,7 | 175 | 0,7 | 205 | 1,61 | 93,05 | 6,57 | 10,63 | 1,75 | 6,71 | 1,78 | 1,26 | 294 |
| ПС-175-1,0 | 175 | 1,0 | 294 | 2,31 | 132,23 | 9,36 | 15,11 | 2,51 | 6,70 | 1,78 | 1,27 | 294 |
| ПС-175-1,2 | 175 | 1,2 | 349 | 2,74 | 152,24 | 11,23 | 18,08 | 3,02 | 6,68 | 1,78 | 1,29 | 291 |
| ПС-175-1,5 | 175 | 1,5 | 437 | 3,43 | 196,60 | 13,94 | 22,46 | 3,76 | 6,67 | 1,77 | 1,30 | 291 |
| ПС-175-2,0 | 175 | 2,0 | 576 | 4,52 | 260,78 | 18,71 | 29,80 | 5,12 | 6,65 | 1,78 | 1,34 | 288 |
| ПС-200-0,7 | 200 | 0,7 | 223 | 1,75 | 127,76 | 6,82 | 12,77 | 1,78 | 7,55 | 1,74 | 1,16 | 319 |
| ПС-200-1,0 | 200 | 1,0 | 319 | 2,50 | 181,68 | 9,70 | 18,17 | 2,54 | 7,53 | 1,74 | 1,18 | 319 |
| ПС-200-1,2 | 200 | 1,2 | 379 | 3,98 | 217,52 | 11,65 | 21,75 | 3,06 | 7,52 | 1,74 | 1,19 | 316 |
| ПС-200-1,5 | 200 | 1,5 | 474 | 3,72 | 270,43 | 14,47 | 27,04 | 3,80 | 7,51 | 1,73 | 1,20 | 316 |
| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ПС-200-2,0 | 200 | 2,0 | 626 | 4,91 | 359,16 | 19,43 | 35,91 | 5,18 | 7,49 | 1,74 | 1,24 | 313 |
| ПС-250-0,7 | 250 | 0,7 | 258 | 2,03 | 218,73 | 7,20 | 17,50 | 1,81 | 9,19 | 1,66 | 1,01 | 369 |
| ПС-250-1,0 | 250 | 1,0 | 369 | 2,90 | 311,34 | 10,26 | 24,90 | 2,58 | 9,17 | 1,66 | 1,02 | 369 |
| ПС-250-1,2 | 250 | 1,2 | 439 | 3,45 | 373,00 | 12,32 | 29,84 | 3,11 | 9,16 | 1,66 | 1,04 | 366 |
| ПС-250-1,5 | 250 | 1,5 | 549 | 4,31 | 464,17 | 15,30 | 37,13 | 3,88 | 9,15 | 1,66 | 1,05 | 366 |
| ПС-250-2,0 | 250 | 2,0 | 726 | 5,70 | 617,45 | 20,57 | 49,39 | 5,27 | 9,13 | 1,66 | 1,09 | 363 |
| ПС-300-0,7 | 300 | 0,7 | 293 | 2,30 | 342,07 | 7,50 | 22,80 | 1,82 | 10,78 | 1,60 | 0,89 | 419 |
| ПС-300-1,0 | 300 | 1,0 | 419 | 3,29 | 487,21 | 10,68 | 32,48 | 2,67 | 10,77 | 1,59 | 0,91 | 419 |
| ПС-300-1,2 | 300 | 1,2 | 499 | 3,92 | 583,93 | 12,83 | 38,92 | 3,20 | 10,75 | 1,59 | 0,92 | 416 |
| ПС-300-1,5 | 300 | 1,5 | 624 | 4,90 | 727,16 | 15,94 | 48,47 | 3,98 | 10,75 | 1,59 | 0,93 | 416 |
| ПС-300-2,0 | 300 | 2,0 | 826 | 6,48 | 968,20 | 21,44 | 64,54 | 5,36 | 10,73 | 1,59 | 0,97 | 413 |

# Холоднокатанные стоечные термопрофили ТПС С-образного сечения.

# Условные обозначения к рисунку и таблице:

Н - высота профиля, мм;

В=50 - ширина полки профиля, мм;

L=15 - ширина отбортовки, мм;

t - толщина профиля, мм;

R2 - внутренний радиус, мм;

J - осевой момент сопротивления, см4;

W - момент сопротивления, см4;

i - радиус инерции, см;

Z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ТПС-150-0,7 | 150 | 0,7 | 188 | 1,48 | 6,45 | 6,22 | 8,60 | 1,80 | 6,08 | 1,88 | 1,55 | 269 |
| ТПС-150-1,0 | 150 | 1,0 | 269 | 2,11 | 91,19 | 8,70 | 12,15 | 2,52 | 6,06 | 1,87 | 1,55 | 269 |
| ТПС-150-1,2 | 150 | 1,2 | 319 | 2,50 | 108,62 | 10,30 | 14,48 | 2,98 | 6,05 | 1,86 | 1,55 | 266 |
| ТПС-150-1,5 | 150 | 1,5 | 399 | 3,13 | 134,26 | 12,61 | 17,90 | 3,65 | 6,04 | 1,85 | 1,55 | 266 |
| ТПС-150-2,0 | 150 | 2,0 | 526 | 4,13 | 175,67 | 16,23 | 23,42 | 4,70 | 6,01 | 1,82 | 1,55 | 263 |
| ТПС-175-1,0 | 175 | 1,0 | 294 | 2,31 | 131,77 | 9,21 | 15,06 | 2,56 | 6,95 | 1,83 | 1,41 | 294 |
| ТПС-175-1,2 | 175 | 1,2 | 349 | 2,74 | 157,05 | 10,91 | 17,94 | 3,04 | 6,93 | 1,82 | 1,41 | 291 |
| ТПС-175-1,5 | 175 | 1,5 | 437 | 3,43 | 194,30 | 13,35 | 22,20 | 3,72 | 6,92 | 1,81 | 1,41 | 291 |
| ТПС-175-2,0 | 175 | 2,0 | 576 | 4,52 | 254,64 | 17,18 | 29,10 | 4,78 | 6,89 | 1,79 | 1,41 | 288 |
| ТПС-200-1,0 | 200 | 1,0 | 319 | 2,50 | 181,62 | 9,64 | 18,16 | 2,60 | 7,81 | 1,80 | 1,29 | 319 |
| ТПС-200-1,2 | 200 | 1,2 | 379 | 3,98 | 216,56 | 11,41 | 21,65 | 3,08 | 7,79 | 1,79 | 1,29 | 316 |
| ТПС-200-1,5 | 200 | 1,5 | 474 | 3,72 | 268,14 | 13,97 | 26,81 | 3,77 | 7,78 | 1,77 | 1,29 | 316 |
| ТПС-200-2,0 | 200 | 2,0 | 626 | 4,91 | 351,85 | 17,98 | 35,18 | 4,86 | 7,75 | 1,75 | 1,29 | 313 |
| ТПС-250-0,7 | 250 | 0,7 | 258 | 2,03 | 220,41 | 7,37 | 17,63 | 1,89 | 9,49 | 1,73 | 1,11 | 369 |
| ТПС-250-1,0 | 250 | 1,0 | 369 | 2,90 | 312,25 | 10,31 | 24,98 | 2,65 | 9,47 | 1,72 | 1Д1 | 369 |
| ТПС-250-1,2 | 250 | 1,2 | 439 | 3,45 | 372,62 | 12,20 | 29,80 | 3,14 | 9,46 | 1,71 | 1,11 | 366 |
| ТПС-250-1,5 | 250 | 1,5 | 549 | 4,31 | 461,88 | 14,93 | 36,95 | 3,84 | 9,44 | 1,69 | 1,11 | 366 |
| ТПС-250-2,0 | 250 | 2,0 | 726 | 5,70 | 607,24 | 19,22 | 48,57 | 4,94 | 9,41 | 1,67 | 1,12 | 363 |
| ТПС-300-1,2 | 300 | 1,2 | 499 | 3,92 | 584,29 | 12,79 | 38,95 | 3,18 | 11,07 | 1,63 | 0,98 | 416 |
| ТПС-300-1,5 | 300 | 1,5 | 624 | 4,90 | 724,87 | 15,65 | 48,32 | 3,89 | 11,05 | 1,62 | 0,98 | 416 |
| ТПС-300-2,0 | 300 | 2,0 | 826 | 6,48 | 954,34 | 20,14 | 63,62 | 5,00 | 11,02 | 1,60 | 0,99 | 413 |

Холоднокатанные стоечные профили ПСФ С-образного сечения

                                                            Условные обозначения к рисунку и таблице:
                              Н - высота профиля, мм;
                                              В=50 - ширина полки профиля, мм;
                                        L=15 - ширина отбортовки, мм;
                                t - толщина профиля, мм;
                                   R2 - внутренний радиус, мм;
                                                     J - осевой момент сопротивления, см4;
                                        W - момент сопротивления, см;
                          i - радиус инерции, см;
                                                                                      Z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ПСФ-60-0,7 | 60 | 0,7 | 127 | 0,997 | 8,27 | 4,78 | 2,69 | 1,64 | 2,54 | 1,93 | 2,97 | 179 |
| ПСФ-60-1,0 | 60 | 1,0 | 179 | 1,41 | 11,71 | 6,69 | 3,77 | 2,30 | 2,53 | 1,91 | 2,97 | 179 |
| ПСФ-60-1,2 | 60 | 1,2 | 211 | 1,66 | 13,92 | 7,89 | 4,45 | 2,71 | 2,53 | 1,90 | 2,94 | 176 |
| ПСФ-60-1,5 | 60 | 1,5 | 264 | 2,07 | 17,43 | 9,70 | 5,52 | 3,34 | 2,53 | 1,89 | 2,97 | 176 |
| ПСФ-60-2,0 | 60 | 2,0 | 346 | 2,72 | 23,11 | 12,50 | 7,21 | 4,30 | 2,54 | 1,87 | 2,98 | 173 |
| ПСФ-150-0,7 | 150 | 0,7 | 188 | 1,48 | 66,20 | 6,58 | 8,74 | 1,83 | 5,88 | 1,85 | 1,42 | 269 |
| ПСФ-150-1,0 | 150 | 1,0 | 269 | 2,11 | 93,91 | 9,22 | 12,30 | 2,57 | 5,87 | 1,84 | 1,42 | 269 |
| ПСФ-150-1,2 | 150 | 1,2 | 319 | 2,50 | 111,64 | 10,80 | 14,64 | 3,01 | 5,86 | 1,83 | 1,42 | 266 |
| ПСФ-150-1,5 | 150 | 1,5 | 399 | 3,13 | 139,65 | 13,40 | 18,25 | 3,75 | 5,86 | 1,82 | 1,42 | 266 |
| ПСФ-150-2,0 | 150 | 2,0 | 526 | 4,13 | 184,73 | 17,29 | 24,00 | 4,84 | 5,85 | 1,79 | 1,43 | 263 |
| ПСФ-175-0,7 | 175 | 0,7 | 205 | 1,61 | 94,95 | 6,89 | 10,76 | 1,86 | 6,74 | 1,81 | 1,30 | 294 |
| ПСФ-175-1,0 | 175 | 1,0 | 294 | 2,31 | 134,78 | 9,65 | 15,23 | 2,61 | 6,73 | 1,80 | 1,30 | 294 |
| ПСФ-175-1,2 | 175 | 1,2 | 349 | 2,74 | 160,18 | 11,39 | 18,05 | 3,08 | 6,72 | 1,79 | 1,30 | 294 |
| ПСФ-175-1,5 | 175 | 1,5 | 437 | 3,43 | 200,42 | 14,02 | 22,52 | 3,80 | 6,72 | 1,78 | 1,31 | 294 |
| ПСФ-175-2,0 | 175 | 2,0 | 576 | 4,52 | 265,20 | 18,10 | 29,63 | 4,91 | 6,71 | 1,81 | 1,32 | 288 |
| ПСФ-200-0,7 | 200 | 0,7 | 223 | 1,75 | 130,25 | 7,15 | 12,93 | 1,88 | 7,58 | 1,77 | 1,20 | 319 |
| ПСФ-200-1,0 | 200 | 1,0 | 319 | 2,50 | 184,92 | 10,01 | 18,30 | 2,64 | 7,57 | 1,76 | 1,20 | 319 |
| ПСФ-200-1,2 | 200 | 1,2 | 379 | 3,98 | 219,87 | 11,81 | 21,72 | 3,11 | 7,56 | 1,75 | 1,20 | 316 |
| ПСФ-200-1,5 | 200 | 1,5 | 474 | 3,72 | 275,06 | 14,55 | 27,10 | 3,84 | 7,56 | 1,74 | 1,21 | 316 |
| ПСФ-200-2,0 | 200 | 2,0 | 626 | 4,91 | 364,05 | 18,79 | 35,69 | 4,97 | 7,55 | 1,71 | 1,22 | 313 |
| ПСФ-250-0,7 | 250 | 0,7 | 258 | 2,03 | 222,62 | 7,56 | 17,71 | 1,91 | 9,22 | 1,70 | 1,05 | 369 |
| ПСФ-250-1,0 | 250 | 1,0 | 369 | 2,90 | 316,22 | 10,59 | 25,09 | 2,68 | 9,21 | 1,68 | 1,05 | 369 |
| ПСФ-250-1,2 | 250 | 1,2 | 439 | 3,45 | 376,26 | 12,50 | 29,81 | 3,86 | 9,19 | 1,67 | 1,05 | 366 |
| ПСФ-250-1,5 | 250 | 1,5 | 549 | 4,31 | 470,60 | 15,39 | 37,20 | 3,90 | 9,20 | 1,66 | 1,06 | 366 |
| ПСФ-250-2,0 | 250 | 2,0 | 726 | 5,70 | 623,16 | 19,88 | 49,06 | 5,05 | 9,18 | 1,64 | 1,07 | 363 |
| ПСФ-300-0,7 | 300 | 0,7 | 293 | 2,30 | 347,68 | 7,88 | 23,07 | 1,93 | 10,80 | 1,63 | 0,93 | 419 |
| ПСФ-300-1,0 | 300 | 1,0 | 419 | 3,29 | 494,07 | 11,04 | 32,71 | 2,71 | 10,80 | 1,61 | 0,93 | 419 |
| ПСФ-300-1,2 | 300 | 1,2 | 499 | 3,92 | 588,24 | 13,02 | 38,90 | 3,20 | 10,79 | 1,60 | 0,93 | 416 |
| ПСФ-300-1,5 | 300 | 1,5 | 624 | 4,90 | 735,65 | 16,03 | 48,55 | 3,94 | 10,79 | 1,59 | 0,94 | 416 |
| ПСФ-300-2,0 | 300 | 2,0 | 826 | 6,48 | 974,56 | 20,71 | 64,11 | 5,11 | 10,78 | 1,57 | 0,95 | 413 |

Холоднокатанные стоечные термопрофили ТПСФ С-образного сечения.

Условные обозначения к рисунку и таблице:

Н - высота профиля, мм;

В=50 - ширина полки профиля, мм;

L=15 - ширина отбортовки, мм;

t - толщина профиля, мм;

R2 - внутренний радиус, мм;

J - осевой момент сопротивления, см4 ;

W - момент сопротивления, см4 ;

i - радиус инерции, см;

# Z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки

| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ТПСФ-150-0,7 | 150 | 0,7 | 188 | 1,48 | 65,12 | 6,23 | 8,60 | 1,80 | 6,10 | 1,88 | 1,55 | 269 |
| ТПСФ-150-1,0 | 150 | 1,0 | 269 | 2,11 | 92,40 | 8,72 | 12,15 | 2,53 | 6,09 | 1,87 | 1,55 | 269 |
| ТПСФ-150-1,2 | 150 | 1,2 | 319 | 2,50 | 109,74 | 10,30 | 14,40 | 2,98 | 6,08 | 1,86 | 1,55 | 266 |
| ТПСФ-150-1,5 | 150 | 1,5 | 399 | 3,13 | 137,34 | 12,67 | 17,95 | 3,67 | 6,09 | 1,85 | 1,56 | 266 |
| ТПСФ-150-2,0 | 150 | 2,0 | 526 | 4,13 | 181,67 | 16,36 | 23,59 | 4,76 | 6,08 | 1,82 | 1,56 | 263 |
| ТПСФ-175-0,7 | 175 | 0,7 | 205 | 1,61 | 93,88 | 6,59 | 10,64 | 1,83 | 6,98 | 1,85 | 1,41 | 294 |
| ТПСФ-175-1,0 | 175 | 1,0 | 294 | 2,31 | 133,22 | 9,24 | 15,05 | 2,58 | 6,98 | 1,84 | 1,41 | 294 |
| ТПСФ-175-1,2 | 175 | 1,2 | 349 | 2,74 | 158,34 | 10,90 | 17,85 | 3,03 | 6,96 | 1,83 | 1,41 | 294 |
| ТПСФ-175-1,5 | 175 | 1,5 | 437 | 3,43 | 198,13 | 13,42 | 22,26 | 3,74 | 6,97 | 1,81 | 1,42 | 294 |
| ТПСФ-175-2,0 | 175 | 2,0 | 576 | 4,52 | 262,14 | 1,73 | 29,28 | 4,84 | 6,96 | 1,79 | 1,42 | 288 |
| ТПСФ-200-0,7 | 200 | 0,7 | 223 | 1,75 | 129,18 | 6,90 | 12,82 | 1,86 | 7,84 | 1,81 | 1,29 | 319 |
| ТПСФ-200-1,0 | 200 | 1,0 | 319 | 2,50 | 183,40 | 9,66 | 18,15 | 2,61 | 7,84 | 1,80 | 1,30 | 319 |
| ТПСФ-200-1,2 | 200 | 1,2 | 379 | 3,98 | 218,04 | 11,41 | 21,54 | 3,08 | 7,82 | 1,79 | 1,29 | 316 |
| ТПСФ-200-1,5 | 200 | 1,5 | 474 | 3,72 | 272,77 | 14,04 | 26,87 | 3,80 | 7,83 | 1,77 | 1,30 | 316 |
| ТПСФ-200-2,0 | 200 | 2,0 | 626 | 4,91 | 361,00 | 18,13 | 35,39 | 4,91 | 7,82 | 1,75 | 1,31 | 313 |
| ТПСФ-250-0,7 | 250 | 0,7 | 258 | 2,03 | 221,55 | 7,38 | 17,62 | 1,90 | 9,51 | 1,73 | 1,12 | 369 |
| ТПСФ-250-1,0 | 250 | 1,0 | 369 | 2,90 | 314,7 | 10,33 | 24,97 | 2,66 | 9,50 | 1,72 | 1,12 | 369 |
| ТПСФ-250-1,2 | 250 | 1,2 | 439 | 3,45 | 374,42 | 12,19 | 29,71 | 3,14 | 9,48 | 1,71 | 1,12 | 366 |
| ТПСФ-250-1,5 | 250 | 1,5 | 549 | 4,31 | 468,31 | 15,01 | 37,02 | 3,86 | 9,49 | 1,69 | 1,12 | 366 |
| ТПСФ-250-2,0 | 250 | 2,0 | 726 | 5,70 | 620,11 | 19,40 | 48,80 | 5,00 | 9,47 | 1,67 | 1,13 | 363 |
| ТПСФ-300-0,7 | 300 | 0,7 | 293 | 2,30 | 346,61 | 7,74 | 23,10 | 1,92 | 11,13 | 1,66 | 0,98 | 419 |
| ТПСФ-300-1,0 | 300 | 1,0 | 419 | 3,29 | 492,54 | 10,84 | 32,61 | 2,69 | 11,12 | 1,65 | 0,98 | 419 |
| ТПСФ-300-1,2 | 300 | 1,2 | 499 | 3,92 | 586,41 | 12,78 | 38,83 | 3,18 | 11,10 | 1,64 | 0,98 | 416 |
| ТПСФ-300-1,5 | 300 | 1,5 | 624 | 4,90 | 733,36 | 15,74 | 48,40 | 3,91 | 11,10 | 1,62 | 0,99 | 416 |
| ТПСФ-300-2,0 | 300 | 2,0 | 826 | 6,48 | 971,51 | 20,34 | 63,91 | 5,09 | 11,08 | 1,60 | 1,00 | 413 |

Холоднокатанные направляющие термопрофили ПН U-образного сечения

# Условные обозначения к рисунку и таблице:

Н - высота профиля, мм;

В=50 - ширина полки профиля, мм;

L=15 - ширина отбортовки, мм;

t - толщина профиля, мм;

R2 - внутренний радиус, мм;

J - осевой момент сопротивления, см4;

W - момент сопротивления, см4;

i - радиус инерции, см;

Z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ПН-60-0,7 | 61,7 | 0,7 | 122 | 0,96 | 9,08 | 5,15 | 2,94 | 1,28 | 2,68 | 2,02 | 2,07 | 174 |
| ПН-60-1,0 | 62,3 | 1,0 | 174 | 1,37 | 13,08 | 7,32 | 4,20 | 1,82 | 2,69 | 2,01 | 2,08 | 174 |
| ПН-60-1,2 | 62,9 | 1,2 | 209 | 1,64 | 15,88 | 8,76 | 5,05 | 2,18 | 2,71 | 2,01 | 2,08 | 174 |
| ПН-60-1,5 | 63,5 | 1,5 | 261 | 2,05 | 20,00 | 10,89 | 6,30 | 2,72 | 2,72 | 2,00 | 2,09 | 174 |
| ПН-60-2,0 | 64.7 | 2,0 | 348 | 2,73 | 27,19 | 14,41 | 8,40 | 3,60 | 2,74 | 2,00 | 2,10 | 174 |
| ПН-150-0,7 | 151,7 | 0,7 | 184 | 1,44 | 67,67 | 6,90 | 8,92 | 1,46 | 5,98 | 1,91 | 1,39 | 264 |
| ПН-150-1,0 | 152,3 | 1,0 | 264 | 2,07 | 96,87 | 9,80 | 12,72 | 2,08 | 5,98 | 1,90 | 1,40 | 264 |
| ПН-150-1,2 | 152,9 | 1,2 | 317 | 2,49 | 116,75 | 11,71 | 15,27 | 2,49 | 6,00 | 1,90 | 1,41 | 264 |
| ПН-150-1,5 | 153,5 | 1,5 | 396 | 3,11 | 146,24 | 14,55 | 19,05 | 3,10 | 6,00 | 1,89 | 1,42 | 264 |
| ПН-150-2,0 | 154,7 | 2,0 | 528 | 4,14 | 196,23 | 19,21 | 25,37 | 4,12 | 6,02 | 1,88 | 1,43 | 264 |
| ПН-175-0,7 | 176,7 | 0,7 | 202 | 1,59 | 96,45 | 7,20 | 10,91 | 1,49 | 6,83 | 1,86 | 1,28 | 289 |
| ПН-175-1,0 | 177,3 | 1,0 | 289 | 2,27 | 138,00 | 10,22 | 15,57 | 2,12 | 6,83 | 1,86 | 1,29 | 289 |
| ПН-175-1,2 | 177,9 | 1,2 | 346 | 2,72 | 166,21 | 12,21 | 18,68 | 2,54 | 6,85 | 1,85 | 1,29 | 289 |
| ПН-175-1,5 | 178,5 | 1,5 | 434 | 3,41 | 208,09 | 15,17 | 23,32 | 3,16 | 6,85 | 1,85 | 1,30 | 289 |
| ПН-175-2,0 | 179,4 | 2,0 | 578 | 4,54 | 278,90 | 20,02 | 31,05 | 4,18 | 6,87 | 1,84 | 1,32 | 289 |
| ПН-200-0,7 | 201,7 | 0,7 | 219 | 1,72 | 131,69 | 7,45 | 13,05 | 1,51 | 7,66 | 1,82 | 1,18 | 314 |
| ПН-200-1,0 | 202,3 | 1,0 | 314 | 2,64 | 188,36 | 10,57 | 7,67 | 2,15 | 7,67 | 1,81 | 1,19 | 314 |
| ПН-200-1,2 | 202,9 | 1,2 | 377 | 2,96 | 226,75 | 12,64 | 22,35 | 2,58 | 7,68 | 1,81 | 1,20 | 314 |
| ПН-200-1,5 | 203,5 | 1,5 | 471 | 3,70 | 283,78 | 15,70 | 27,90 | 3,21 | 7,68 | 1,80 | 1,20 | 314 |
| ПН-200-2,0 | 204,7 | 2,0 | 628 | 5,11 | 380,00 | 20,71 | 37,12 | 4,25 | 7,70 | 1,80 | 1,22 | 314 |
| ПН-250-0,7 | 251,7 | 0,7 | 254 | 2,13 | 223,74 | 7,85 | 17,78 | 1,54 | 9,29 | 1,74 | 1,02 | 364 |
| ПН-250-1,0 | 252,3 | 1,0 | 364 | 3,01 | 319,87 | 11,14 | 25,36 | 2,20 | 9,29 | 1,73 | 1,04 | 364 |
| ПН-250-1,2 | 252,9 | 1,2 | 437 | 3,58 | 384,78 | 13,31 | 30,44 | 2,63 | 9,30 | 1,73 | 1,04 | 364 |
| ПН-250-1,5 | 253,5 | 1,5 | 546 | 4,26 | 481,35 | 16,53 | 37,99 | 3,28 | 9,31 | 1,72 | 1,05 | 364 |
| ПН-250-2,0 | 254,7 | 2,0 | 728 | 5,71 | 643,84 | 21,81 | 50,57 | 4,34 | 9,32 | 1,71 | 1,07 | 364 |
| ПН-300-0,7 | 301,7 | 0,7 | 290 | 2,28 | 348,19 | 8,15 | 23,08 | 1,57 | 10,88 | 1,66 | 0,91 | 414 |
| ПН-300-1,0 | 302,3 | 1,0 | 414 | 3,25 | 497,66 | 11,57 | 32,92 | 2,23 | 10,88 | 1,66 | 0,92 | 414 |
| ПН-300-1,2 | 302,9 | 1,2 | 497 | 3,90 | 598,36 | 13,83 | 39,50 | 2,67 | 10,89 | 1,65 | 0,92 | 414 |
| ПН-300-1,5 | 303,5 | 1,5 | 621 | 4,87 | 748,32 | 17,17 | 49,31 | 3,32 | 10,90 | 1,65 | 0,94 | 414 |
| ПН-300-2,0 | 304,7 | 2,0 | 828 | 6,50 | 1000,19 | 22,64 | 65,67 | 4,40 | 10,91 | 1,64 | 0,96 | 414 |

Холоднокатанные направляющие термопрофили ТПН U-образного сечения

# Условные обозначения к рисунку и таблице:

Н - высота профиля, мм;

В=50 - ширина полки профиля, мм;

L=15 - ширина отбортовки, мм;

t - толщина профиля, мм;

R2 - внутренний радиус, мм;

J - осевой момент сопротивления, см4;

W - момент сопротивления, см4;

i - радиус инерции, см;

Z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки.

| Обозначение профиля | Н, мм | t, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Справочные значения | Ширина заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |  |
| ТПН-150-0,7 | 151,7 | 0,7 | 184 | 1,44 | 66,60 | 6,56 | 8,78 | 1,43 | 6,21 | 1,95 | 1,52 | 264 |
| ТПН-150-1,0 | 152,3 | 1,0 | 264 | 2,07 | 95,34 | 9,31 | 15,52 | 2,03 | 6,22 | 1,84 | 1,52 | 264 |
| ТПН-150-1,2 | 152,9 | 1,2 | 317 | 2,49 | 114,92 | 11,14 | 15,03 | 2,44 | 6,23 | 1,94 | 1,53 | 264 |
| ТПН-150-1,5 | 153,5 | 1,5 | 396 | 3,11 | 143,95 | 13,84 | 18,94 | 3,04 | 6,24 | 1,93 | 1,55 | 264 |
| ТПН-150-2,0 | 154,7 | 2,0 | 528 | 4,14 | 193,18 | 18,27 | 24,97 | 4,063 | 6,26 | 1,92 | 1,56 | 264 |
| ТПН-175-0,7 | 176,7 | 0,7 | 202 | 1,59 | 95,38 | 6,91 | 10,79 | 1,47 | 7,08 | 1,90 | 1,39 | 289 |
| ТПН-175-1,0 | 177,3 | 1,0 | 289 | 2,27 | 136,48 | 9,82 | 15,39 | 2,09 | 7,09 | 1,90 | 1,39 | 289 |
| ТПН-175-1,2 | 177,9 | 1,2 | 346 | 2,72 | 164,38 | 11,74 | 18,49 | 2,50 | 7,10 | 1,89 | 1,40 | 289 |
| ТПН-175-1,5 | 178,5 | 1,5 | 434 | 3,41 | 205,80 | 14,58 | 23,12 | 3,10 | 7,11 | 1,89 | 1,42 | 289 |
| ТПН-175-2,0 | 179,4 | 2,0 | 578 | 4,54 | 275,85 | 19,24 | 30,99 | 4,12 | 7,13 | 1,88 | 1,42 | 289 |
| ТПН-200-1,0 | 202,3 | 1,0 | 314 | 2,64 | 186,83 | 10,23 | 18,49 | 2,13 | 7,94 | 1,85 | 1,28 | 314 |
| ТПН-200-1,2 | 202,9 | 1,2 | 377 | 2,96 | 224,92 | 12,23 | 22,27 | 2,54 | 7,95 | 1,85 | 1,28 | 314 |
| ТПН-200-1,5 | 203,5 | 1,5 | 471 | 3,70 | 281,49 | 15,19 | 27,87 | 3,16 | 7,96 | 1,84 | 1,30 | 314 |
| ТПН-200-2,0 | 204,7 | 2,0 | 628 | 5,11 | 376,97 | 20,05 | 36,95 | 4,19 | 7,97 | 1,84 | 1,31 | 314 |
| ТПН-250-1,0 | 252,3 | 1,0 | 364 | 3,01 | 318,35 | 10,89 | 25,26 | 2,18 | 9,59 | 1,77 | 1,10 | 364 |
| ТПН-250-1,2 | 252,9 | 1,2 | 437 | 3,58 | 382,95 | 13,01 | 30,39 | 2,60 | 9,60 | 1,76 | 1,10 | 364 |
| ТПН-250-1,5 | 253,5 | 1,5 | 546 | 4,26 | 479,06 | 16,16 | 38,02 | 3,29 | 9,60 | 1,76 | 1,12 | 364 |
| ТПН-250-2,0 | 254,7 | 2,0 | 728 | 5,71 | 640,79 | 21,32 | 50,45 | 4,29 | 9,62 | 1,75 | 1,14 | 364 |
| ТПН-300-0,7 | 301,7 | 0,7 | 290 | 2,28 | 347,12 | 8,02 | 23,14 | 1,57 | 11,18 | 1,70 | 0,96 | 414 |
| ТПН-300-1,0 | 302,3 | 1,0 | 414 | 3,25 | 496,13 | 11,38 | 32,85 | 2,23 | 11,19 | 1,69 | 0,97 | 414 |
| ТПН-300-1,2 | 302,9 | 1,2 | 497 | 3,90 | 596,53 | 13,60 | 39,50 | 2,67 | 11,20 | 1,69 | 0,97 | 414 |
| ТПН-300-1,5 | 303,5 | 1,5 | 621 | 4,87 | 746,03 | 16,88 | 49,40 | 3,30 | 11,20 | 1,68 | 0,99 | 414 |
| ТПН-300-2,0 | 304,7 | 2,0 | 828 | 6,50 | 997,14 | 22,27 | 65,60 | 4,45 | 11,21 | 1,67 | 1,00 | 414 |

Профиль шляпочный стеновой

| Обозначение профиля | Толщина S, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПШС-25-0,7 | 0,7 | 91 | 0,71 | 0,95 | 6,32 | 0,71 | 1,44 | 1,02 | 2,63 | 1,17 |
| ПШС-25-1,0 | 1,0 | 130 | 1,02 | 1,32 | 9,06 | 1,00 | 2,06 | 1,00 | 2,64 | 1,17 |

Профиль шляпочный потолочный

| Обозначение профиля | Толщина S, мм | Площадь сечения, мм2 | Масса 1м, кг/м | Jх, см4 | Jy, см4 | Wx, см3 | Wy, см3 | Iх, см | Iy, см | Zo, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПШП-45-0,7 | 0,7 | 119 | 0,93 | 3,74 | 9,83 | 1,58 | 2,03 | 1,76 | 2,86 | 2,15 |
| ПШП-45-1,0 | 1,0 | 170 | 1,33 | 5,19 | 14,0 | 2,21 | 2,89 | 1,74 | 2,87 | 2,15 |

С уважением,
Генеральный директор
ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии»